輻射防護立體橡膠鞋套採購規範

一、名   稱：橡膠鞋套。

[image: image1.jpg]


二、規   範：(尺寸規格及數量)

1. 尺寸：L：A：34cm  B：13cm  C：9.5cm  D：19.5cm  
         E：11.7cm  F：11.0cm
容許誤差±0.5cm，上圖自然垂直實體高度。

2.材質：天然橡膠，一體成型，無任何黏接處、無隙縫，底部具波浪紋防止滑倒，              抗拉強度200Kg/cm2以上、伸長率750%以上。
3.顏色：黃色、藍色。

4.外觀：
· 鞋面處印三條突出直線標示，鞋底面為可自然平放之平面構造，鞋面可    自立形成一立體鞋型。
· 不得為摺疊閉合之形式。
5.厚度：1mm ( 0.3mm。

6.重量：每雙300公克，容許誤差 ( 5%。

7.本廠有樣品供參考用。

